ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование материала – ФЕРРОШИТ

1. Физические свойства

1.1 Внешний вид, агрегатное состояние – гибкие полосы или листы черно-коричневого цвета.

1.2 Плотность – 4,2 – 4,5.

1.3 Твердость– по Шору (40 – 50) ед. по шкале Д

1.4 Запах – отсутствует.

1.5 Процент испаряющейся массы – не определяется/отсутствуют.

1.6 Интенсивность испарения – не определяется/отсутствуют.

1.7 Точка кипения – не определяется/отсутствует.

1.8 Точка таяния– не определяется/отсутствует.

2. Состав

2.1 Железо мелкодисперсное – (85-95) % ;

2.2 Хлорированный полиэтилен – ( 5-15) % .

3. Химические свойства

3.1 Стабильность и полимеризационность – продукт стабилен. Полимеризация не  опасна.

3.2 рН – не определяется/отсутствуют.

3.3 Процент растворяемости в воде – не определяется/отсутствуют.

3.4 Опасные сочетания – сильные кислоты и окислители.

3.5 Особые свойства – не известны.

4. Факторы риска

4.1 Классификационное имя – отсутствует.

4.2 Факторы риска – нет риска.

4.3 Физический риск – отсутствует.

4.4 Факторы загрязняющий окружающую среду – отсутствуют.

5. Рекомендации по утилизации.

Продукт не относится к «факторам риска». Он может быть утилизирован на мусорную свалку или пущен на вторичную переработку.

Главный инженер ООО «Магнитные Системы»                                Власов М.Ю