ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

МАГНИТНАЯ РЕЗИНА

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Магнитные свойства 

1.1. Остаточная индукция, Вr – 1850 Гс (0,19 Тл).

1.2. Коэрцитивная сила по индукции, Нсв – 1500 Э (120 кА/м).

1.3. Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcм – 2400 Э   (190 кА/м).

1.4. Максимальное произведение, (ВН)max  – (0,8…1,0) МГс.Э   (6,4…8 кДж/м3 ).

1.5. Температурный коэффициент намагниченности – минус 0,1 %/ оF   (0,056 %/ оС ).

1.6. Температурный коэффициент коэрцитивной силы – минус 0,09 %/ оF  (0,05 %/ оС ).

2. Физические свойства

2.1. Удельный вес – (3,4…3,8).

2.2. Твердость– по Шору Д (52-65).

2.3. Предел прочности на разрыв – 1000 фунтов на кв.дюйм   (6,9 . 106 Н/м2).

2.4. Максимально допустимая температура  эксплуатации   – 175 оF  (79 оС).

2.5. Диэлектрическая стойкость – 250 В/мм.

2.6. Электрическое сопротивление – 4 .1010 Ом.см.

2.7. Температурный коэффициент линейного расширения – (4,5…5,0).10-3 1/ оС

3. Материал: синтетическая резина с наполнителем в виде порошка оксидного 

      магнита  – феррита.  Наполнитель-феррит состоит преимущественно из феррита  

     бария. Его химическая формула BaO.6Fe2O3.

3.1 Состав,  весовой %:

· ферритовый порошок – (88…92);

·  полимерное связующее.– (7…11).

3.2. Хим.состав:

· тетрахлорид углерода – не более 0,01 весовой %;

· барий – не более 0,5 мг/м3.

4. Стойкость к воздействию внешней среды:

            Вода – хорошая;

            Масла на основе кремния – хорошая;

            Ацетон – хорошая;

            Этиленгликоль – хорошая;

            Этанол – хорошая;

            Насыщенный солевой раствор – хорошая;

            Толуол – плохая;

            Бензин – плохая;

            Тетрахлорид углерода – плохая;

            Трихлорэтилен – плохая.

                         Гл.инженер ООО «Магнитные Системы»                    

